ZESTAWIENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNO- TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH NARZĘDZI

Nazwa i typ narzędzi  :…………………………….

Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2015. 
Producent: ……………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wymagane wartości | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie warunku ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyroby wykonane z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09 i EN ISO 7153-1, potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty. | TAK |  |
| 2. | Możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie w 1340 C | TAK |  |
| 3. | Wyroby oznakowane laserowo: - numer katalogowy -nazwa producenta - znak CE - data matrix oraz znak UDI Potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty. | TAK |  |
| 4. | Pasywacja wyrobów z walidacją procesu- potwierdzona oświadczeniem producenta załączonym do oferty. | TAK |  |
| 5. | Hartowanie wyrobów w atmosferze ochronnej- potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty. | TAK |  |
| 6. | Okres gwarancji jakości narzędzi minimum 24 miesiące | TAK |  |

.